ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ z dnia …… ….. 2019r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE DZ. NR 555/2, 556/2, 557/2 i 559/2

Nazwa i adres obiektu:	- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe

Inwestor:			- Gmina Gózd

Nr ewid. działki:		- Działki nr 555/2, 556/2, 557/2 i 559/2 obr. geod. Gózd

Gózd, październik 2017 r.

1. WTĘP.

  - PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych przy przebudowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

Zakres rzeczowy robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją niniejszego zadania obejmuje:

- zerwanie starej nawierzchni wraz z utylizacją odpadu,

- punktową wymianę podbudowy z betonu jamistego w przypadku stwierdzenia jej znacznych uszkodzeń,

- oczyszczenie i zaimpregnowanie istniejącej podbudowy,

- wyrównanie podbudowy warstwą ET,

- wykonanie nawierzchni typu spray i wymalowanie linii boiska,

- remont istniejącej trybuny,

- wykonanie dojścia do trybuny z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie piłkochwytów,

- wykonanie dodatkowej furtki w istniejącym ogrodzeniu płyty boiska,

  - ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.2.2.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, poda lokalizację obiektu oraz kompletną dokumentację i SST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru końcowego robót.

1.2.3. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz przedmiar robót.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu robót to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót itp. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną wynagrodzenia.

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm uciążliwości dla otoczenia a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod  jego poziomem takich jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane  przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp a w szczególności ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które związane są z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające
 i mające na celu wykonanie robót  ogólnobudowlanych związanych 
z położeniem nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, remontu istniejącej trybuny, wykonaniem dojścia do trybuny, piłkochwytów oraz furtki              w istniejącym ogrodzeniu.

- MATERIAŁY.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

    - Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi o których mowa w SST.

    - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

    - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych materiałów do wykonania danego elementu robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

- SPRZĘT.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

- TRANSPORT.

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu zapewniać będzie prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branżowych zawarte są w opisach robót branżowych.

  - Wymagania dotyczące wykonania furtki w istniejącym ogrodzeniu płyty boiska.

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania furtki z profili zamkniętych lub kształtowników z wypełnieniem panelowym  mocowanej na słupkach stalowych  osadzonych na podbudowie betonowej .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:

- Osadzenie słupków.

- Montaż i regulacja skrzydła furtki.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacją projektową  oraz szkicami pomocniczymi  przedłożonymi  przez inwestora, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem furtki, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

- Wypełnienie furtki - panel wykonany z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie większym niż. 57 x 57 mm. Szerokość siatki 4.00 m.

- Słupy furtki, wykonane z profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo                  i pomalowanych proszkowo. Wysokość słupka dobrana do wys. furtki. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem 
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

- Rama furtki z profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo.

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy, klamka, zamek.

Brama stalowa rozwierana, światło przejazdu bramy wyniesie 6,0 m (wysokość skrzydeł dobrać do wys. ogrodzenia. )

Furtka o szerokości przejścia 1,20 m. wysokość – 2,00 m.

Profile, panel i słupki należy przewozić środkami transportu, 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i wpływami atmosferycznymi.

Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych furtki. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Odbiorowi robót podlegają:

- Wykonanie i osadzenie słupów,

- Wykonanie furtki,

- Zabezpieczenie antykorozyjne.

  - Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni poliuretanowej.

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym -  ET – 35 mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli

| Twardość wg metody Shore’a . A , | 65 5 Sh.A |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozdzieranie |  145 N |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tobera | < 1,20 g |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC | < 2 mm |
| Tłumienie energii w temp. 23ºC |  37% |
| Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC |  0,01 |
| Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877 |  170 mm/h |
| Przyczepność do podkładu (MPa) - betonowego - asfaltobetonowego - ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU |  0,6  0,5  0,5 |

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających 
z niej, a zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana      w tabeli poniżej:

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC - po 48 godzinach | < 7 |
| ołów (Pb) | < 0,005 |
| kadm (Cd) | < 0,0005 |
| chrom (Cr) | < 0,005 |
| chrom VI (CrVI) | < 0,008 |
| rtęć (Hg) | < 0,0002 |
| cynk (Zn) | < 0,9 |
| cyna (Sn) | < 0,005 |

Impregnacja podłoża.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się odpowiednich materiałów gruntujących.

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .

- Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.

Przed przystąpieniem do układania właściwej nawierzchni należy wyrównać warstwę istniejącej podbudowy z betonu jamistego. Warstwa nośna – elastyczna składa się z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm  połączonego  lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.

Wykonanie warstwy użytkowej .

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm.

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

- Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

- Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni.

- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).

5.4. Wymagania dotyczące wykonania dojścia do trybuny boiska.

Nawierzchnia z kostki betonowej  o gr. 6 cm ,

Podsypka cementowo–piaskowa  1:3 o gr. 3 cm ,

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10cm,

Przygotowanie podłoża.

Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych 
i podłużnych i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

- brukową kostkę betonową należy układać na warstwie posypki cementowo – piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm.

- dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może przekraczać 2 mm.

- powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

- elementy betonowe przy krawężnikach i obrzeżach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika i obrzeża.

- kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu.

- szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.

- wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości.

- elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak nie były szersze niż 9 mm.

- spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu.

- ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyższej położonej 
w kierunku poprzecznym kształtek.

- po ubiciu szczeliny należy wypełnić piaskiem.

5.5. Wymagania dotyczące remontu istniejącej trybuny.

Prace należy rozpocząć od demontażu i utylizacji metalowych konstrukcji będących pozostałością po zdemontowanych siedziskach drewnianych. Trybuna wykonana będzie na istniejącym nasypie schodkowo zgodnie z dokumentacją techniczną. Nawierzchnię stopni stanowić będzie betonowa kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Podstopnice należy wykonać z betonowej palisady prostokątnej o wymiarach 16x10x40 cm. W górnej części palisady zamocowane będą betonowe płyty o wymiarach 100x30x8 cm stanowiące podstawę pod typowe siedziska z polipropylenu.

Nawierzchnia z kostki betonowej  o gr. 6 cm ,

Podsypka cementowo–piaskowa  1:3 o gr. 3 cm ,

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10cm,

Przygotowanie podłoża.

Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych 
i podłużnych i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

- brukową kostkę betonową należy układać na warstwie posypki cementowo – piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm.

- dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może przekraczać 2 mm.

- powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

- elementy betonowe przy krawężnikach i obrzeżach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika i obrzeża.

- kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu.

- szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.

- wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości.

- elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak nie były szersze niż 9 mm.

- spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu.

- ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyższej położonej 
w kierunku poprzecznym kształtek.

po ubiciu szczeliny należy wypełnić piaskiem.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ) 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli w zakresie niezbędnym do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad materiałów, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu i dopuszczeniu do stosowania.

7. OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8.ODBIÓR ROBÓT.

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty w zależności od ustaleń podlegają:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (polega na ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu – odbioru dokonuje Inspektor nadzoru)

- odbiorowi częściowemu (dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie według zasad jak przy odbiorze ostatecznym – odbioru dokonuje Inspektor nadzoru)

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilościowego 
i jakościowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentów nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne przedmiotu odbioru komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.

Dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące materiały:

- dokumentację powykonawczą (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budów i książki obmiarów (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)

- dokumentację na wykonanie robót towarzyszących

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

-odbiorowi pogwarancyjnemu polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie i obejmować będzie:

- robociznę bezpośrednio wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.